Идентификация параметров структурно-реологической модели тиксотропных сред по кривым течения и вязкости

Гулин В.В. 1,2 *, Хохлов А.В. 1,2

1НИИ механики МГУ, Москва, Россия

2СВФУ имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия

*kornet104@gmail.com

Кривые течения и вязкости (зависимости напряжения и вязкости от скорости сдвига) – важнейшие характеристики поведения неньютоновских жидкостей. Проведена идентификации структурно-реологической модели тиксотропных вязкоупругопластических сред, предложенной ранее, по экспериментальным кривым течения и вязкости битума при разных температурах и водных растворов ксантановой камеди в диапазоне концентраций 0.5-1.4 г/л. Модель описывает два взаимосвязанных процесса: деформирование и эволюцию внутренней структуры материала, что позволяет воспроизводить ключевые эффекты тиксотропии – снижение вязкости при сдвиге и её восстановление в покое. Она содержит шесть материальных параметров и одну материальную функцию.

По экспериментальным данным определены параметры, отвечающие за время релаксации, вклад структуры в вязкость, баланс процессов разрушения и образования структуры, а также её чувствительность к напряжению. Показано, что модель с линейной материальной функцией хорошо описывает экспериментальные кривые вязкости водных растворов ксантановой камеди разной концентрации в диапазоне скоростей сдвига от 0.01 до 1000 с–1. Выявлены физически осмысленные монотонные зависимости определённых параметров модели от концентрации раствора, установлено их хорошее описание степенными функциями концентрации. Обнаружено, что равновесная структурированность слабо зависит от концентрации, а равновесное время релаксации – сильно.

Ключевые слова: тиксотропия, структурированность, идентификация параметров, кривые течения, вязкость, битум, ксантановая камедь

Identification of Parameters of a Structural Rheological Model of Thixotropic Media using Flow and Viscosity Curves

Gulin V.V. 1,2 *, Khokhlov A.V.1,2

1Institute of Mechanics of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

2Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Identification of the parameters of a previously proposed structural-rheological model of thixotropic viscoelastic-plastic media was carried out using experimental flow and viscosity curves of bitumen at different temperatures and aqueous xanthan gum solutions in the concentration range 0.5-1.4 g/L. The model describes two coupled processes: deformation and the evolution of the internal structure of the material, which makes it possible to reproduce key thixotropic effects such as shear thinning and viscosity recovery at rest. It includes six material parameters and one material function. Based on the experimental data, parameters were determined that characterize the relaxation time, the structural contribution to viscosity, the balance between structure breakdown and build-up, and the sensitivity of the structure to stress. The structural model with a linear material function was shown to provide a good agreement with the experimental flow curves of xanthan gum solutions at different concentrations in the shear-rate range from 0.01 to 1000 s–1.

Keywords: thixotropy, shear thinning, structural parameter, structuredness, identification, flow curves, viscosity curves, bitumen, xanthan gum