Автоматизированный анализ формы и размеров образцов,

деформированных в испытаниях, по их фотоснимкам

Хохлов А.В.1-3, Шибанов И.Н.2, Родионов Е.С.4, Майер А.Е.4

1 НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

3 Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Россия

4 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

andrey-khokhlov@ya.ru

Разработаны алгоритмы и программный комплекс (ПК), предназначенные для автоматизированного анализа цифровых изображений цилиндрических образцов, деформированных в результате испытаний на растяжение или сжатие (осадку) или в ударных тестах Тейлора и его модификациях с целью определения их формы и геометрических параметров. Отработка основных алгоритмов проводилась на трех сериях фотографий образцов: двух сериях образцов ПТФЭ (фторопласта-4, Ф4) и радиационно-модифицированного в расплаве ПТФЭ (Ф4р) после ударных тестов Тейлора и кадров видеосъемки испытаний на изгиб образцов углеалюминиевой проволоки с матрицей из сплава Al-0.5Bi, непрерывно армированной углеродными волокнами. Проволока CF/Al-0.5Bi изготовлена в ИФТТ РАН , ее диаметр – 290±20 мкм, доля волокон – 57-60%, пролет между опорами – 900±40 мкм, радиус острия ножа – 100 мкм. Кратко описаны основные задачи ПК, его особенности и успешная верификация по образцам ПТФЭ после ударных тестов Тейлора. Разработанный ПК может служить удобным инструментом для анализа кадров скоростной видеосъемки и источником полезных данных измерений (особенно в отсутствие дорогостоящих камер и комплексов DIC). Быстрое и достаточно точное определение формы и размеров образцов по фотографиям или кадрам видеосъемки полезно для подбора определяющего соотношения материала и верификации моделей, для генерирования больших массивов данных с целью обучения моделей материалов, использующих нейросети.

Ключевые слова: вязкоупругопластичность, ударный тест Тейлора, трехточечный изгиб, сжатие, радиационно-модифицированный ПТФЭ, углеалюминиевый композит

Automated Analysis of Shape and Dimensions of Test Specimens Deformed During Mechanical Testing Based on Their Photographs

Khokhlov A.V.1-3, Shibanov I.N.2, Rodionov E.S.4, Mayer A.E.4

1Research Institute of Mechanics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2Faculty of Mechanics and Mathematics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
3Yu.A. Osipyan Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Russia
4Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

The algorithms and software are elaborated for automated processing and analysis of digital images of cylindric metal or polymer samples   deformed during mechanical tensile, compressive or impact Tailor’s tests.  The goal is to extract a wide range of quantitative characteristics of a sample shape from its single picture  and to determine basic dimensions and mean strains in order to study material properties and to use the data to calibrate and verify chosen material models.

Keywords: elasto-viscoplacticity, the impact Tailor tests, polytetrafluoroethylene irradiated above the melting point, three-point bending tests, unidirectional metal matrix composites, CF/Al composites