Построение математических моделей деформированного состояния материала на операции вытяжка с утонением стенки с учётом градиентного характера распределения

Олехвер А.И.1, Шувалов Д.М.1*, Ремшев Е.Ю.1, Расулов З.Н.1

1БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург, Россия

* E-mail (докладчика): shuvalov_dm@voenmeh.ru

Аннотация

Выявлены особенности при первой и последующих вытяжках с утонением стенки в матрицах с радиусным профилем образующей рабочей поверхности. Получена аналитическая зависимость для оценки степени деформации и уравнение множественной регрессии для оценки интенсивности деформаций.

Ключевые слова: Вытяжка с утонением, степень деформации, радиусный профиль образующей рабочей полости матрицы.

Текст тезисов

Определение степени деформации на операции вытяжка с утонением стенки возможна по зависимости: для конической матрицы (1) [1].

| ei=β*ln⁡(R2-r02r2-r02); | (1) |
| --- | --- |

где ei – степень деформации; β – коэффициент Лоде, приблизительно равный 1,155; R – половина начального диаметра исходной полой заготовки; r0 – радиус пуансона; r – половина выходного диаметра матрицы.

На основе зависимости (1), принимая ограничения [2], предложена аналитическая зависимость для оценки степени деформации на операции вытяжка с утонением в матрицу с радиусным профилем образующей рабочей поверхности (2) [3].

| eit, r, φ=β*lnS+Rм*1-cosγS. | (2) |
| --- | --- |

где S – односторонний зазор между матрицей и пуансоном; Rм – радиус кривизны рабочей поверхности матрицы; γ – угол наклона касательной между радиусной рабочей поверхностью и радиусным участком дна полуфабриката.

Экспериментальное исследование технологических возможностей вытяжных матриц с радиусным профилем образующей показало, что их применение позволяет существенно увеличить предельную степень деформации на операции. На аналогичных режимах операции на конусной матрице наблюдается разрушение полуфабриката, на радиусной матрице удовлетворительной качество полуфабриката.

Повышение предельной степени деформации материала на операции открывает возможность оптимизации технологии изготовления продукции (сокращения штамповочных и последующих операций), повышения механических и эксплуатационных характеристик изделия. Подтверждено, что применение радиусной матрицы влияет на характер и расширяет возможности формирования градиентного распределения деформированного состояния материала и, как следствие, выдвинуто предположение о влияние на его механические свойства и микроструктуру.

Сформировано 4 уравнения множественной регрессии для определения интенсивности деформации: ля нижнего расчётного сечения и для верхнего расчётного сечения: для верхнего сечения одна точка в касании с пуансоном εi1в.р.с. (3), одна точка в касании с матрицей εi5в.р.с. (4); аналогично для нижнего расчётного сечения εi1н.р.с. и εi5н.р.с. (5), (6).

| εi1в.р.с.=-1,634-0,35*f+1,747*RМDМ-1,107*DПDМ-0,365*ei0; | (3) |
| --- | --- |

где f – коэффициент трения из диапазона 0,1…0,15; RМDМ – относительный радиус матрицы из диапазона 1,98…2,44; DПDМ – относительный диаметр пуансона из диапазона 0,805…0,886; ei0 – предварительное упрочнение из диапазона 0…1.

| εi5в.р.с.=-1,072-0,55*f+1,489*RМDМ-0,721*DПDМ-0,49*ei0; | (4) |
| --- | --- |

| εi1н.р.с.=-1,116-0,025*f+1,309*RМDМ-1,232*DПDМ-0,151*ei0; | (5) |
| --- | --- |

| εi5н.р.с.=-0,17-0,225*f+0,556*RМDМ-0,475*DПDМ-0,114*ei0; | (6) |
| --- | --- |

Таким образом, вклад радиусного профиля образующей рабочей полости матрицы действительно является высоким. Значения нижнего расчётного сечения подтверждают теорию о низкой деформации в придонном участке, а значения верхнего расчётного сечения – о высоком уровне упрочнения по всей стенке. Более детальное исследование влияния радиусной матрицы на микроструктуру и свойства материала будет проведено на следующем этапе.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (НИР «Исследование и прогнозирование градиентных полей прочности и пластических характеристик металлов в процессах холодной обработки давлением при сложном нагружении», FZWF-2024-0006).

Литература

1. Прогнозирование механических свойств детали, полученной вытяжкой с утонением / П. М. Винник, К. М. Иванов, Г. А. Данилин [и др.] // Металлообработка. – 2015. – № 4(88). – С. 31-36.

2. Воронцов А. Л. Теория и расчеты процессов обработки металлов давлением : учебник : в 2 томах — Москва : МГТУ им. Баумана, [б. г.]. — Том 1 — 2014. — 396 с.

3. Олехвер, А. И. Повышение степени деформации при вытяжке с утонением за счёт применения радиусной матрицы / А. И. Олехвер, З. Н. Расулов, Д. М. Шувалов // Вторая студенческая научная конференция факультета "Оружие и системы вооружения" : Материалы конференции, Санкт-Петербург, 21–22 ноября 2023 года. – Санкт-Петербург: Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 2024. – С. 60-62. – EDN FBHZMZ.

Construction of mathematical models of the deformed state of a material during a drawing operation with wall thinning, taking into account the gradient nature of the distribution

Olekhver A.I.1, Shuvalov D.M.1*, Remshev E. Iu.1, Rasulov Z.N.1

1Baltic State Technical University named after D.F. Ustinov, Saint-Petersburg, Russia

* E-mail (speaker): shuvalov_dm@voenmeh.ru

Аnnotation

The features of the first and subsequent wall thinning extracts in matrices with a radius profile of the forming working surface are revealed. An analytical dependence for estimating the degree of deformation and a multiple regression equation for estimating the intensity of deformations are obtained.

Keywords: Drawing with thinning, degree of deformation, radius profile of the generatrix of the working cavity of the matrix

This research was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation under Grant FZWF-2024-0006 ("Research and prediction of gradient fields and plastic characteristics of metals in cold working processes under complex loading")

References

1. Prediction of the mechanical properties of a part obtained by thinning extraction / P.M. Vinnik, K. M. Ivanov, G. A. Danilin [et al.] // Metalloobrabotka. – 2015. – № 4(88). – Pp. 31-36.

2. Vorontsov A. L. Theory and calculations of metalworking processes by pressure : textbook : in 2 volumes — Moscow : Bauman Moscow State Technical University, [B. G.]. — Volume 1 — 2014. — 396 p.

3. Olekhver, A. I. Increasing the degree of deformation during thinning extraction due to the use of a radius matrix / A. I. Olekhver, Z. N. Rasulov, D. M. Shuvalov // Second student Scientific conference of the Faculty "Weapons and Weapon Systems" : Conference Proceedings, St. Petersburg, November 21-22, 2023. Saint Petersburg: D.F. Ustinov Baltic State Technical University "VOENMEH", 2024, pp. 60-62. EDN FBHZMZ.