Нелокальный критерий роста трещин с концевой областью

М.Н. Перельмутер

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН

E-mail: perelm@ipmnet.ru

Аннотация. Предложен нелокальный критерий квазистатического роста трещин с концевой областью, включающий два условия: 1) необходимое энергетическое условие предельного равновесия вершины трещины (равенство скоростей высвобождения энергии деформации и потребления энергии деформации связями в концевой области трещины); 2) достаточное условие предельного растяжения связи на заднем крае концевой области трещины.

Ключевые слова: трещина, концевая область, нелокальный критерий.

Работа выполнена по программе госзадания FFGN-2024-0001.

Введение. Рассматривается нелокальный двухпараметрический критерий разрушения для анализа квазистатического развития трещин. Модель трещины с силами сцепления, непрерывно распределенными в концевой области трещины, используется в предположении, что суммарный коэффициент интенсивности напряжений не равен нулю. Полагается, что процесс разрушения локализован в концевой области трещины, примыкающей к ее вершине. Материал вне трещины полагается упругим, и деформирование материала за вершиной (фронтом) трещины происходит совместно с волокнами (слоем адгезива) без нарушения его сплошности. При продвижении вершины трещины происходит разрыв материала матрицы и вовлечение подкрепляющих волокон в процесс деформирования.

Нелокальный критерий разрушения. Применение нелокального критерия разрушения рассмотрим для случая одноосного растяжения двумерной области, содержащей прямолинейную трещину, расположенную перпендикулярно направлению приложения нагрузки на границе раздела полуплоскостей с различными механическими свойствами.

В двумерной задаче для прямолинейной трещины длины , расположенной на отрезке , , с концевыми областями размера d, энергетическое условие критерия запишется так [1-3]

(1)

Здесь - потенциальная энергия упругого тела, - потенциальная энергия деформации связей в концевой области трещины, - поверхностная энергия материала.

Введем следующие обозначения

(2)

где – скорость высвобождения энергии деформации (поток энергии в вершину трещины), - скорость потребления энергии деформации связями в концевой области трещины, - толщина тела.

Состоянию предельного равновесия вершины трещины и края концевой области трещины соответствует выполнение необходимого (3) и достаточного (4) условий:

(3)

(4)

где критическое удлинение связи  определяется свойствами связей в концевой области трещины, а также может зависеть от масштаба трещины (например, при изменении типа связей с ростом трещины).

Из совместного решения уравнений (3) и (4) можно определить размер концевой области  и критическое внешнее напряжение  в состоянии предельного равновесия трещины. Скорость потребления энергии деформации , полученная из совместного решения этих уравнений, является энергетической характеристикой сопротивления адгезионному разрушению, , причем величина  не остается постоянной при изменении длины трещины.

При монотонном нагружении тела, для заданных начальных размеров трещины и ее концевой области, можно выделить режимы равновесия и квазистатического роста трещины.

При выполнении условий

(5)

происходит продвижение вершины трещины с одновременным возрастанием длины концевой области без разрыва связей. Этот этап роста трещины можно рассматривать как процесс приспособляемости трещины к заданному уровню внешних нагрузок (докритический рост трещины).

Продвижение вершины трещины с одновременным разрывом связей на краю концевой области (квазистатический рост трещины) происходит при одновременном выполнении условий

(6)

При выполнении условий

(7)

происходит разрыв связей без продвижения вершины трещины и размер концевой области сокращается, стремясь к предельному значению для данного уровня нагрузки. В рамках рассматриваемой модели положение концевой области и вершины трещины не меняется при одновременном выполнении второго из условий (5) и первого условия (7).

Таким образом, величина внешней нагрузки  и параметры связей определяют характер разрушения: продвижение вершины трещины с ростом концевой области; сокращение размера концевой области без продвижения вершины трещины; продвижение вершины трещины с одновременным разрывом связей на краю концевой области.

ЛИТЕРАТУРА

1. Goldstein R.V., Perelmuter M.N. Modeling of bonding at the interface crack // International J. of Fracture, 1999, vol.99, N 1-2, p.53-79

2. Гольдштейн Р.В. Перельмутер М.Н. Трещина на границе соединения материалов со связями между берегами // МТТ, №1, с. 94-112, 2001

3. Перельмутер М.Н. Критерий роста трещин со связями в концевой области // ПММ, том 71, вып.1, с. 152-171, 2007

Nonlocal crack growth criterion with bridged zone

M.N. Perelmuter

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

E-mail: perelm@ipmnet.ru

Annotation

The nonlocal criterion for quasistatic cracks growth with bridged zone is proposed. It includes two conditions: 1) the necessary energy condition for the crack tip limit equilibrium (equality of the rates of strain energy release and strain energy consumption by bonds in the crack bridged zone); 2) the sufficient condition for the critical bonds extension at the crack bridged zone trailing edge. The following quasistatic crack growth regimes are considered: 1) the crack tip advances and the bridged zone length increases without bond rupture (subcritical growth); 2) the bridged zone length decreases without crack tip advancement; 3) the crack tip advances with simultaneous rupture of bonds at the bridged zone trailing edge.

Keywords: crack, bridged zone, nonlocal criterion.

This work was supported by the state program assignment FFGN-2024-0001