УДК 536.2

Анализ математической модели теплопроводности с пространственной и временной нелокальностью при импульсном нагреве

Кутузов Иван Владимирович1 		kutuzovi@bmstu.ru

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация. Экспериментальные результаты, полученные при изучении процесса теплопереноса в микро- и наномасштабных устройствах и структурах, в значительной степени отклоняются от теоретических, которые получены с использованием классических моделей теплопроводности. При описании распределения тепловой энергии гипотеза Био–Фурье не учитывает влияние конечной окрестности рассматриваемой точки и эффекта запаздывания на изменение теплового потока и температуры, которые возникают в микро- и наномасштабе. Такое поведение называют нелокальными эффектами. В связи с этим возникает задача по созданию и исследованию макроскопических математических моделей, учитывающих нелокальность на микроуровне. В данной работе получена математическая модель, которая учитывает пространственную и временную нелокальности. В качестве материала для исследования выбран свинец, который широко используют в сверхпроводящих наноструктурах, возобновляемой энергетике (микроэлементы в солнечных панелях) и микроэлектронике. Получены результаты для конкретных значений времен релаксации теплового потока и градиента температуры, пространственная нелокальность исследована путем варьирования соответствующих параметров.

Ключевые слова: температура, нелокальность, математическая модель, микро- и наномасштаб, DPL

Analysis of a mathematical model of thermal conductivity with spatial and temporal non-locality under pulsed heating

Kutuzov Ivan Vladimirovich1 				kutuzovi@bmstu.ru

1 BMSTU, Moscow, Russia

Abstract. Experimental results on heat transfer in micro- and nanoscale devices and structures significantly deviate from theoretical predictions based on classical heat conduction models. When describing thermal energy distribution, the Biot–Fourier hypothesis fails to account for the influence of the finite neighborhood of a point and the retardation effect on changes in heat flux and temperature, which arise at the micro- and nanoscale. This behavior is referred to as nonlocal effects. This creates the challenge of developing and investigating macroscopic mathematical models that consider microlevel nonlocality. This work presents a mathematical model that incorporates both spatial and temporal nonlocality. Lead was chosen as the material of study due to its widespread use in superconducting nanostructures, renewable energy (microelements in solar panels), and microelectronics. Results were obtained for specific values of the heat flux and temperature gradient relaxation times, while spatial nonlocality was investigated by varying the corresponding parameters.

Keywords: temperature, nonlocality, mathematical model, micro- and nanoscale, dual-phase-lag (DPL).

Введение.

С уменьшающимся размером электронных устройств и структур, которые уже сегодня достигают величины микро- и нанометров, экспериментальные результаты при исследовании процесса теплопереноса все больше отклоняются от аналитических и численных решений, которые основаны на гипотезе Био–Фурье. В связи с этим были предложены математические модели неклассической теплопроводности, такие как двухпараметрическая нелокальная модель (dual phase lag — DPL) [1], модель, содержащая ядро нелокальности [2], модель процесса стационарной теплопроводности [3] и другие [4].

Методы и материалы; результаты.

В таблице 1 приведены значения времен релаксации для некоторых материалов [5].

Таблица 1

Значения времен релаксации химических элементов

| Химический элемент | c | c |
| --- | --- | --- |
| Cu | 70.833 | 0.4348 |
| Ag | 89.286 | 0.7438 |
| Pb | 12.097 | 0.1670 |

В данной работе рассмотрим задачу о расчете температурного состояния стержня конечной длины. В качестве определяющего соотношения о связи теплового потока и градиента температуры предложена комбинация основных выражений из двухпараметрической нелокальной модели (DPL) [1] и модели, содержащей ядро нелокальности [2]. Для учета эффектов пространственной и временной нелокальности исходное соотношение разложим в ряд Тейлора по каждой переменной до членов первого порядка. При объединении полученного соотношения между тепловым потоком и градиентом температуры с одномерным уравнением теплопроводности получим систему, описывающую теплоперенос в рассматриваемой задаче. В качестве граничных условий для температуры положим некоторое постоянное значение, а для теплового потока на одном конце стержня зададим импульсный нагрев.

Для дальнейшего удобства при решении и более компактной записи уравнений введем безразмерные параметры и величины. С помощью метода дискретизации пространства конечными разностями полученную систему с краевыми условиями сведем к системе дифференциальных уравнений. Расчет проведем с временами релаксации для свинца из таблицы 1, т.е. коэффициент, отвечающий за нелокальность по времени, будет примерно равен 0.014, а для коэффициента, отвечающего за пространственную нелокальность, проведем варьирование.

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что при всех отличных от нуля значениях параметра, отвечающего за нелокальность по пространству, наибольшее отклонение от классического решения происходит в начальные моменты времени, а с увеличением времени данное отклонение становится менее выраженным. Также стоит отметить, что при меньших значениях коэффициента, отвечающего за пространственную нелокальность, отклонение от классического решения меньше, и большее количество тепловой энергии концентрируется около левого конца стержня, где происходит импульсный нагрев.

Заключение.

В данной работе рассмотрена модель для теплопроводности, учитывающая вклад от нелокальных эффектов по времени и пространству. Получено численное решение для одномерной задачи. Проведено сравнение с локальным случаем. Выявлены зависимости решения от параметров, отвечающих за нелокальный эффект.

Благодарности.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSFN-2024-0004).

Список источников

[1] 	Tzou D.Y. The generalized lagging response in small-scale and high-rate heating. International Journal of Heat and Mass Transfer. 1995. V. 38. P. 3231–3240.

[2] 	Vermeersch B., Shakouri A. Nonlocality in microscale heat conduction. Available at: https://arxiv.org/abs/1412.6555 (accessed 16.06.2025).

[3] 	Савельева И.Ю. Вариационная формулировка математической модели процесса стационарной теплопроводности с учетом пространственной нелокальности. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Естественные науки». 2022. № 2(101). с. 68–86.

[4] 	Sobolev S.L. Nonlocal two-temperature model: Application to heart transport in metals irradiated by ultrashort laser pulses. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016. V. 94 P. 138-144.

[5] 	Tzou D.Y. Macro- to microscale heat transfer: the lagging behavior, second edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2015. 552 p.