Математическое моделирование аварийных режимов, приводящих к накоплению водорода в реакторах БРЕСТ

Окунев В.С.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

E-mail: okunevvs@bmstu.ru

Аннотация. К середине XXI века в состав крупномасштабной ядерной энергетики России могут войти реакторы БРЕСТ большой электрической мощности. При высоких температурах (873…1073 К и выше), характерных для некоторых аварийных режимов с отказом аварийной защиты, при контактах свинца и (или) конструкционной стали с перегретым водяным паром второго контура возможны химические реакции с выделением теплоты и водорода. Взрыв водорода возможен при контакте с атмосферным воздухом при повреждении реактора или парогенератора. Это может привести к разрушениям и усугублению аварии. Для исключения такой аварии в качестве геттера водорода во втором конуре можно использовать пероксид водорода.

Mathematical modeling of emergency modes leading to hydrogen accumulation in BREST reactors

Okunev V.S.

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

E-mail: okunevvs@bmstu.ru

Аbstract. By the middle of the 21st century, large-scale nuclear power in Russia may include BREST reactors with high electrical power. At high temperatures (873…1073 K and higher), typical for some emergency modes with failure of emergency protection, chemical reactions with the release of heat and hydrogen are possible when lead and (or) structural steel contacts superheated water vapor of the second circuit. A hydrogen explosion is possible when it contacts atmospheric air when the reactor or steam generator is damaged. This can lead to destruction and aggravation of the accident. To prevent such an accident, hydrogen peroxide can be used as a hydrogen getter in the second circuit.

Во всех тяжелых авариях легководных реакторов на тепловых нейтронах реализовывалась пароциркониевая реакция. Она реализуется при высоких температурах (от 1134 К) в условиях контакта циркониевых конструкционных элементов с водой: Zr + 2H2O → ZrO2 +2H2. В результате этой химической реакции образуется водород в количестве около 0,491 литра на грамм прореагировавшего циркония и выделяется теплота 6530 кДж/кг [1]. Смеси водорода с кислородом и воздухом (гремучий газ) взрывоопасны. Гремучий газ самовоспламеняется при атмосферном давлении при температуре 510 °C.

В реакторах на быстрых нейтронах отсутствует цирконий. Но нет ли других источников водорода и дополнительного тепловыделения? В реакторах типа БРЕСТ предусмотрен двухконтурная схема преобразования энергии [2]. В первом контуре находится жидкий свинец. Во втором контуре в качестве рабочего тела используется перегретый водяной пар. Металлы средней активности, расположенные между водородом и алюминием в электрохимическом ряду активности (титан, марганец, цинк, хром, железо, никель, свинец и др.), при температуре 873 К и выше, реагируют с перегретым водяным паром с образованием водорода и тепловыделением. Эти металлы часто используют в качестве легирующей добавки и конструкционной стали. Температуры компонентов активной зоны реакторов БРЕСТ в аварийных режимах с отказом аварийной защиты (ATWS — accident transients without scram) достаточно высоки для реализации реакции с образованием свободного водорода. Хром входит в состав конструкционной стали реактора БРЕСТ (16 % по массе). При взаимодействии перегретого водяного пара с хромом возможна химическая реакция, подобная пароциркониевой. Она протекает при температуре не ниже 873 К. Практически все металлы, используемые в качестве легирующих добавок к стали ЭП-823 при высоких температурах реагируют с перегретым паром с образованием водорода.

Максимальные температуры в реакторах типа БРЕСТ достигаются в аварийных режимах с отказом аварийной защиты (ATWS). Даже при использовании новых материалов в активной зоне (ториевый свинец с концентрацией изотопа 208Pb около 80 %, топливом на основе микрозерен мононитрида и нанопорошка урана) реактора большой мощности 2,88 ГВт (э) [3] максимальная температура оболочек твэлов в ATWS достигает 993 К, в «классическом» БРЕСТ без инноваций — 1031 К. Этой температуры достаточно для образования свободного водорода во втором контуре.

Водород может попасть в активную зону только при аварии с  разгерметизацией трубок парогенератора. Свободный водород в активной зоне не представляет опасности, взрыв водорода невозможен. При гипотетическом разрушении реактора или парогенератора возможен выход свободного водорода в атмосферу. Это приведет к взрыву и усугублению аварии. При температуре 873 К и выше перегретый водяной пар реагирует со свинцом с образованием свободного водорода и тепловыделением.

В аварийных режимах водород может образовываться при взаимодействии перегретого водяного пара с материалами, из которых изготовлен парогенератор. Водород будет накапливаться во втором контуре. При разгерметизации второго контура (в том числе при плановом ремонте) возможен взрыв водорода и взрыв.

Вольфрамовые покрытия трубок парогенератора исключат наработку водорода, но значительно повысят стоимость энергоблока. Во втором контуре необходим геттер водорода. Геттер может быть нанесен на стальные поверхности или добавлен в воду второго контура. В качестве геттера водорода можно использовать пероксид водорода (H2O2). Он неограниченно растворим в воде. Его плотность 1.4 г/см³, температура кипения 150,2 °С (при нормальных условиях). Взрывоопасны лишь концентрированные водные растворы пероксида водорода.

Максимальные температуры свинцового теплоносителя, достигаемые в аварийных режимах типа ATWS, превышают температуру начала экзоэнергетической химической реакции с выделением водорода.

Итак, выделение свободного водорода при контакте перегретого водяного пара со свинцовым теплоносителем (при разгерметизации трубок парогенератора) или с конструкционными материалами представляет опасность только в том случае, если одновременно происходит авария с выбросом каких-либо веществ (и водорода) в атмосферу. Если контакт водорода с воздухом исключить, то нет никакой необходимости в нейтрализаторе свободного водорода в парогенераторах, на входе в активную зону и над свободной поверхностью свинцового теплоносителя.

Литература

1. Самойлов, О.Б., Усынин, Г.Б., Бахметьев, А.М. Безопасность ядерных энергетических установок. – М.: Энергоатомиздат, 1989, – 280 с.

2. IAEA-TECDOC-1531. Fast Reactor Database 2006 Update. – Vienna: International Atomic Energy Agency, December 2006, – 441 p. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1531_web.pdf

3. Okunev V.S. Anticipated transients without scram in an innovative power nuclear reactor of anomalously high power. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023, 1212,  012013, doi:10.1088/1755-1315/1212/1/012013

References

1. Samoilov, O.B., Usynin, G.B., Bakhmetyev, A.M. Safety of nuclear power plants. – M.: Energoatomizdat, 1989, – 280 p.

2. IAEA-TECDOC-1531. Fast Reactor Database 2006 Update. – Vienna: International Atomic Energy Agency, December 2006, – 441 p. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1531_web.pdf

3. Okunev V.S. Anticipated transients without scram in an innovative power nuclear reactor of anomalously high power. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023, 1212, 012013, doi:10.1088/1755-1315/1212/1/012013