Автоматизированный анализ формы и размеров образцов,

деформированных в испытаниях, по их фотоснимкам

Хохлов А.В.1-3, Шибанов И.Н.3, Родионов Е.С.4, Майер А.Е.4

1 НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Россия

3 Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

4 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

andrey-khokhlov@ya.ru

Разработаны алгоритмы и программный комплекс (ПК), предназначенные для автоматизированного анализа цифровых изображений цилиндрических образцов, деформированных в результате испытаний на растяжение или сжатие (осадку) или в ударных тестах Тейлора и его модификациях с целью определения их формы и геометрических параметров [1]. Отработка основных алгоритмов проводилась на трех сериях фотографий образцов: кадров видеосъемки испытаний на изгиб образцов новой высокопрочной углеалюминиевой проволоки с матрицей из сплава Al-0.5Bi, непрерывно армированной углеродными волокнами [2-5] и снимков двух сериях образцов ПТФЭ (фторопласта-4) и радиационно-модифицированного в расплаве ПТФЭ [6] после ударных тестов Тейлора [1,7]. Композитная проволока CF/Al-0.5Bi изготовлена на опытной установке в ИФТТ РАН, ее диаметр – 290±20 мкм, доля волокон – 57-60%; пролет между опорами в испытаниях на изгиб (и сдвиг) составлял от 900 мкм до 15 мм, радиус острия ножа – 100 мкм [3-5].

Кратко описаны основные задачи ПК, его особенности и успешная верификация в задаче определения оси, уравнения деформированного контура и размеров образцов ПТФЭ после ударных тестов Тейлора. Разработанный ПК может служить удобным инструментом для анализа кадров скоростной видеосъемки и источником полезных данных измерений (особенно в отсутствие дорогостоящих камер и комплексов DIC).

Быстрое и достаточно точное определение формы и размеров образцов по фотографиям или кадрам видеосъемки полезно для подбора определяющего соотношения материала по данным испытаний [8-11] и верификации моделей, для генерирования больших массивов данных с целью обучения моделей материалов, использующих нейросети.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-79-10064-П

Литература

- Хохлов А.В., Шибанов И.Н., Родионов Е.С., Майер А.Е. Методика определения и анализа формы и размеров образцов, деформированных в испытаниях, по их фотографиям и ее программная реализация // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 1: Матем. Механ. 2026. №1.

- Хохлов А.В., Галышев С.Н., Атанов Б.И., В.И. Орлов. Влияние расслоения материалов с низкой сдвиговой прочностью на процесс разрушения и результаты испытаний на трехточечный изгиб // Физическая мезомеханика. 2025. Т.28, №2, с. 13-43. DOI: 10.55652/1683-805X_2025_28_2_13-43

- Atanov B. I., Khokhlov A. V., Khasanova E. I., Ivanov A. I., Chekmazov S. V., Zaripov N. G., Shakhlevich O. F., Postnova E. Yu., Galyshev S. N. The Effect of Bismuth Content on the Microstructure and Strength of Carbon Fiber / Al-Bi Alloy Matrix Composite // Mechanics of Composite Materials, 2025, Т. 61, №4, С. 683–698. doi: 10.1007/s11029-025-10302-w.

- Галышев С.Н., Хохлов А.В., Орлов В.И., Атанов Б.И. Испытания на изгиб и свойства углеволоконного композита с алюминиевой матрицей, легированной висмутом, при температурах до 500°С // Физическая мезомеханика, 2026. Т. 29, №2.

- Хохлов А.В., Наконечный Е.И., Галышев С.Н., Атанов Б.И., Орлов В.И., Жидков М.В. Анализ распределения длин выдернутых волокон на поверхностях разрушения композитов с алюминиевой матрицей, непрерывно армированной углеродными волокнами, по данным СЭМ и КЛСМ// Авиационные материалы и технологии, 2026. №1

- Хатипов С.А., Серов С.А., Садовская Н.В. Новый класс износостойких материалов, полученных радиационной модификацией политетрафторэтилена в расплаве // Вопросы материаловедения, 2012. №4. С. 191–202.

- Rodionov E.S., Khatipov S.A., Khokhlov A.V., Shibanov I.N., Mayer A.E. Effect of radiation-controlled microstructure on dynamic plasticity and fracture of polytetrafluoroethylene in Taylor tests // Int. J. Plasticity, 2026.

- Хохлов А.В. Особенности поведения вязкоупругопластических материалов, модели и система программ квазистатических испытаний полимеров и композитов для комплексного изучения их свойств и выбора и идентификации определяющих соотношений // Высокомолекулярные соединения. Серия С. 2024. Т. 66, №2. С. 157–212. doi: 10.31857/S2308114724020025

- Khokhlov А.V. Applicability indicators and identification techniques for a nonlinear Maxwell–type elastoviscoplastic model using loading–unloading curves // Mechanics of Composite Materials. 2019. Vol.55, no. 2. 195-210. DOI: 10.1007/s11029-019-09809-w

- Хохлов А.В. Индикаторы применимости и методики идентификации нелинейной модели типа Максвелла для реономных материалов по кривым ползучести при ступенчатых нагружениях // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естеств. науки. 2018. № 6. С.92-112. doi: 10.18698/1812-3368-2018-6-92-112

- Хохлов А.В. Гибридизация определяющего соотношения линейной вязкоупругости и нелинейной модели вязкоупругопластичности типа Максвелла и анализ сценариев эволюции коэффициента поперечной деформации при ползучести // Физическая мезомеханика. 2024, Т.27, №1. С.20-48. DOI: 10.55652/1683-805X_2024_27_1_20-48.

Automated Analysis of Shape and Dimensions of Test Specimens Deformed During Mechanical Testing Based on Their Photographs

Khokhlov A.V.1-3, Shibanov I.N.2, Rodionov E.S.4, Mayer A.E.4

1Research Institute of Mechanics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2Faculty of Mechanics and Mathematics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
3Yu.A. Osipyan Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Russia
4Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

The algorithms and software are elaborated for automated processing and analysis of digital images of cylindric metal or polymer samples deformed during mechanical tensile, compressive or impact Tailor’s tests.  The goal is to extract a wide range of quantitative characteristics of a sample shape from its single picture and to determine basic dimensions and mean strains in order to study material properties and to use the data to calibrate and verify chosen material models.

Keywords: elasto-viscoplacticity, the Tailor impact tests, polytetrafluoroethylene irradiated above the melting point, three-point bending tests, unidirectional metal matrix composites, CF/Al composites